Сварные соединения

Расчет выполнен по СНиП II-23-81*

Общие характеристики

Сталь: C345  категория 3

| Коэффициент надежности по ответственности | 1 |
| --- | --- |
| Коэффициент условий работы | 1 |
| Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* | 1 |

| Свойства материалов сварки |
| --- |
| Нормативное сопротивление металла шва по временному сопротивлению, Rwun | 490 Н/мм2 |
| Расчетное сопротивление угловых швов срезу по металлу шва, Rwf | 215 Н/мм2 |
| Вид сварки | Автоматическая и полуавтоматическая при диаметре сварной проволоки не менее 1.4-2.0 мм |
| Положение шва | Нижнее |
| Климатический район | с температурой t > -40°C |

| Тип | Параметры |
| --- | --- |
|  | tf = 6 мм Катет шва у полки = 4 мм Катет шва у стенки = 4 мм |

Результаты расчета по комбинациям загружений

|  | N | My | Qz | Mz | Qy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кН | кН*м | кН | кН*м | кН |
| 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |

| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- |
| п.11.2 формула (120) | по металлу шва | 0,951 |
| п.11.2 формула (121) | по металлу границы сплавления | 0,796 |

Коэффициент использования 0,951 - по металлу шва

Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 0,951 - по металлу шва

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | Qz = 0 кН Mz = 0 кН*м Qy = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -918,765 кН < N < 919,512 кН -78,898 кН*м < My < 78,898 кН*м |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | My = 0 кН*м Mz = 0 кН*м Qy = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -918,795 кН < N < 919,512 кН -371,768 кН < Qz < 371,768 кН |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | My = 0 кН*м Qz = 0 кН Qy = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -918,635 кН < N < 919,512 кН -16,817 кН*м < Mz < 16,817 кН*м |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | My = 0 кН*м Qz = 0 кН Mz = 0 кН*м |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -919,512 кН < N < 919,512 кН -548,477 кН < Qy < 548,477 кН |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | N = 0 кН Mz = 0 кН*м Qy = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -78,958 кН*м < My < 78,958 кН*м -371,518 кН < Qz < 371,518 кН |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | N = 0 кН Qz = 0 кН Qy = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -78,903 кН*м < My < 78,903 кН*м -16,815 кН*м < Mz < 16,815 кН*м |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | N = 0 кН Qz = 0 кН Mz = 0 кН*м |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -78,961 кН*м < My < 78,961 кН*м -547,986 кН < Qy < 547,986 кН |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | N = 0 кН My = 0 кН*м Qy = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -371,478 кН < Qz < 371,52 кН -16,83 кН*м < Mz < 16,83 кН*м |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | N = 0 кН My = 0 кН*м Mz = 0 кН*м |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -371,783 кН < Qz < 371,783 кН -547,894 кН < Qy < 547,894 кН |

Кривые взаимодействия

| Фиксированные значения усилий | N = 0 кН My = 0 кН*м Qz = 0 кН |
| --- | --- |
| Область изменения усилий | -16,83 кН*м < Mz < 16,83 кН*м -547,857 кН < Qy < 547,857 кН |

Отчет сформирован 2021.02.09 21:24:35 (UTC+02:00) программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.9.9 от 05.01.2021