## Slide 1: Прогноз ресурсу залізобетонних елементів мостів
Аспірант НТУ Яцко Ф.В.

## Slide 2: Мета дослідження
Метою роботи є розробка моделі деградації залізобетонного елемента під впливом оточуючого середовища, корозійних процесів та зовнішніх навантажень.
ЗадачІ дослідження
Надати функцію деградації в часі
Побудувати алгоритм числового визначення ресурсу
Виконати обгрунтування моделі шляхом числових експериментів

## Slide 3: Експлуатаційна характеристика мостів, що підпорядковані «Укравтодору»
Середній термін служби збірно-монолітних прогонових будов лише 36 років
Рік
Chart: Кільктсть, од.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 274 | 330 | 368 | 392 | 428 | 472 | 712 | 936 | 1167 | 1392 | 1622 | 1861 | 1957

## Slide 4: Фактори, що впливають на процес деградації елемента
Швидкість деградації
Температура
Вологість
Корозійна стійкіть арматурноїсталі
Напружено-деформований стан
Концентрація хлоридів на денній поверхні
Водо-цементне співвідношення
Строк експлуатаціїї
Модифікуючі домішки

## Slide 5: Фактори, що впливають на процес деградації елемента
Випадкові величини
Стохастичні процеси
Водо-цементне співвідношення
Геометричні характеристики перерізу
Характеристики матеріалів
Зміна температури
Зміна вологості
Концентрація хлоридів на денній поверхні елемента
Навантаження

## Slide 6: Теоретичний базис моделі
Функція граничного стану:
– опір елемента у заданий період часу з урахуванням деградації,
S – навантаження.
Час до настання граничного стану:

## Slide 7: Теоретичний базис моделі
Теоретичною базою опису швидкості деградації захисного шару бетону є рівняння другого закону Адольфа Фіка:
C(h,t) - концентрація іонів речовини на глибині h у час τ;
Dеф - ефективний коефіцієнт дифузії;
τ – час (рахується від початку експлуатації);
h – координата нормальна до поверхні бетону.

## Slide 8: Вираз закону А.Фіка для статистичної моделі
m – фактор впливу часу;
Hi– вологість повітря (%);
Hc – критична вологість повітря (75%);
q – константа активації дифузії;
K0– кімнатна температура;
K - температура в час τ;
Ai– коефіцієнт, що залежить від типу напружень в бетоні (при стисканні -0,0236, розтягу +0,0496);
σi – напруження в бетоні;
f – граничний опір бетону

## Slide 9: Вираз швидкості деградації арматури для моделі
Глибина корозії арматури за обраний проміжок:
δ – глибина корозійного ушкодження арматури; ν0– швидкість корозії за відсутності напружень;
V – мольний об’єм кородуючого металу;
σ – напруження в арматурі;
R – універсальна газова стала;
T – температура.

## Slide 10: Вираз закону А.Фіка для аналітичної моделі (модель Collepardi)
t – час накопичення концентрації хлорид-іонів (у роках) на глибині x (м);
CS – концентрація хлорид-іонів (у відсотках від маси в’яжучого) на денній поверхні всередині бетону;
C1 – початкова концентрація хлорид-іонів (у відсотках від маси в’яжучого) всередині бетону;
CCR – концентрація хлорид-іонів (у відсотках від маси в’яжучого) на глибині x, необхідна для початку активної корозії арматури;
DC – прийнятий постійним коефіцієнт дифузії хлорид-іонів в бетоні;
erfc() – додаткова функція помилок.

## Slide 11: Аналіз резульатів
Вплив В/Ц на результат (Київ).
Chart: 
| 0.3 | 0.4 | 0.5
Аналытична модель | 38 | 28 | 20
Статистична модель | 33 | 18 | 10
Статистична модель |  | 
В/Ц | μТ, років | σТ
0,3 | 38 | 1,615
0,4 | 28 | 1,438
0,5 | 20 | 1,329
Аналітична модель | 
В/Ц | t, років
0,3 | 33
0,4 | 18
0,5 | 10

## Slide 12: Аналіз резульатів
Статистична модель |  | 
Місто | μТ, р. | σТ
Київ | 37 | 1,539
Чернігів | 34 | 1,528
Сімферо-поль | 38 | 1,522
Луганськ | 45 | 1,639
Львів | 33 | 1,475
Вплив кліматичних умов на довговічність захисного шару.
Chart: Довговічність, р.
| Київ | Чернігів | Сімферополь | Луганськ | Львів
Ряд 1 | 37 | 34 | 38 | 45 | 33
2 | 20 | 24 | 15 | 17 | 23
Аналітична модель | 
Місто | р.
Київ | 20
Чернігів | 24
Сімферо-поль | 15
Луганськ | 17
Львів | 23

## Slide 13: Аналіз резульатів
Статистична модель | 
Зміна Наванта-ження, % | μТ, років
-5 | 39,435
-2,5 | 38,985
-1,25 | 38,893
0 | 38,799
+1,25 | 37,344
+2,5 | 37,44
+5 | 37,141
Вплив інтенсивності навантаження на довговічність елемента.
Chart: Коефіцієнт навантаження
| 1.05 | 1.0249999999999999 | 1.0125 | 1 | 0.98750000000000004 | 0.97499999999999998 | 0.95
Значения Y | 39.435 | 38.985 | 38.593 | 37.799 | 37.544 | 37.44 | 37.141
 | 19.838 | 19.812 | 19.799 | 19.787 | 19.775 | 19.762 | 19.737
Аналітична модель | 
Зміна Наванта-ження, % | роки
-5 | 19,838
-2,5 | 19,812
-1,25 | 19,799
0 | 19,787
+1,25 | 19,775
+2,5 | 19,762
+5 | 19,737

## Slide 14: Приклад: прогноз довговічності балки прогонової будови моста.
Прогонова будова довжиною 24м у поперечному перерізі
мосту розташовано 6 балок висотою 1,15м і відстанню в
осях 2,1м. Навантаження А-15. Товщина монолітного
шару бетону плити проїзної частини над балками дорівнює
14 см. Габарит 10м. Район будівництва Київ.

## Slide 15: Армування балки
Робоча арматура являє собою 11 арматурних пучків
загальна площею 51,81 см2 (площа одного пучка
24 d 5 f=4,71см2). Розташування арматури в перерізі
балки:

## Slide 16: Результати: Гістограмма ресурсу захисного шару μТ =38 років, σТ=1,615

## Slide 17: Результати: Гістограмма ресурсу робочої арматури μТ =11 років

## Slide 18: Результати: Гістограмма ресурсу елемента μ =48 років, σ= 3.536

## Slide 19: Результати
 | 0,25 |  | 0,3 |  | 0,35 |  | 0,4 |  | 0,45 |  | 0,5 | 
μТ, років | 56,317 |  | 49,689 |  | 43,975 |  | 39,186 |  | 35,057 |  | 31,568 | 
σТ | 1,661 |  | 1,615 |  | 1,53 |  | 1,438 |  | 1,351 |  | 1,329 | 
Різниця, % |  | 11,8 |  | 11,5 |  | 10,8 |  | 10,5 |  | 9,95 |  | 
Таблиця 1. Вплив В/Ц на довговічність елемента.
 | Київ | Чернігів | Сімферополь | Луганськ | Львів
μТ, років | 48,799 | 45,822 | 49,484 | 56,598 | 44,277
σТ | 1,539 | 1,528 | 1,522 | 1,639 | 1,475
Різниця | - | -6,1% | +1,4% | +16,0% | -9,3%
Таблиця 2. Вплив кліматичних умов на довговічність елемента.

## Slide 20: Результати
 | -5% | -2,5% | -1,25% | +0 | +1,25% | +2,5% | 5%
μТ, років | 50,435 | 49,985 | 49,893 | 48,799 | 48,544 | 48,44 | 48,141
σТ | 1,655 | 1,641 | 1,826 | 1,539 | 1,496 | 1,576 | 1,496
Різниця | +3,4 | +2,4 | +2,242 | - | -0,5 | -0,7 | -1,3
Таблиця 4. Вплив інтенсивності навантаження на довговічність
елемента.

## Slide 21: Висновки
1.Розробка адекватної моделі оцінки ресурсу дає важелі ефективного управління життєвим циклом споруди.
2. Аналіз моделі показав значну її гнучкість і можливість використання в реальних розрахунках.
3.Підсумовуючи наведені результати і аналізуючи натурні спостереження необхідно зазначити, що навіть в межах України, споруди однакових конструктивних рішень мають різний ресурс, в залежності від регіону.
4. Постає питання про необхідність збору інформації про концентрацію хлоридів на території України в місцях розташування мостів або місцях де планується їх будівництво.

## Slide 22: Дякую за увагу!