## Slide 1: Исследование напряженно-деформированного состояния железобетонных балок с трещинами в ВК SCAD Office v.21
КМД
КМ
КЖ
КЖИ
АР
г. Иваново
ул. Наговицыной-Икрянистовой д.6 оф. 11
тел.: +7(962)166-66-50
+7(962)166-66-49

## Slide 2
Дефекты железобетонных конструкций

## Slide 3
Проблема: а сколько осталось…?

## Slide 4
Образцы исследуемых балок
серия балок | схема дефектов | сечение в пролете | материалы |  |  | размеры поперечного сечения, мм | 
 |  |  | арматура |  | бетон |  | 
 |  |  | ds | As | Rbn | h0 | b
1 |  |  | 2Ø14 | 3,1 | 37 | 190 | 120
2 |  |  | 2Ø14 | 3,1 | 37 | 190 | 120
9 |  |  |  | 3,1 | 19 | 190 | 120
3 |  |  | 2Ø20 | 5,98 | 37 | 190 | 120
4 |  |  | 2Ø14 | 3,1 | 37 | 190 | 120

## Slide 5
Образцы исследуемых балок
серия балок | схема дефектов | сечение в пролете | материалы |  |  | размеры поперечного сечения, мм | 
 |  |  | арматура |  | бетон |  | 
 |  |  | ds | As | Rbn | h0 | b
6 |  |  | 2Ø20 | 5,98 | 37 | 190 | 120
10 |  |  | 2Ø20 | 5,98 | 19 | 190 | 120
5 |  |  | 2Ø20 | 5,98 | 37 | 190 | 120
7 |  |  | 2Ø14 | 3,1 | 37 | 190 | 120
11 |  |  |  |  | 19 | 190 | 120
8 |  |  | 2Ø20 | 5,98 | 37 | 190 | 120
12 |  |  |  |  | 19 | 190 | 120

## Slide 6
Гидравлический пресс для испытания статической нагрузкой

## Slide 7
Схемы испытаний, расположения измерительных приборов и армирования балок

## Slide 8
Общий вид установки для испытаний арматуры
Испытательный пресс
Арматурный каркас

## Slide 9
Характер разрушения балок

## Slide 10
Расчетная схема балки

## Slide 11
Моделирование трещин

## Slide 12
Результаты расчета по напряжениям
Балка без трещин
Балка с трещинами

## Slide 13
Результаты расчета по деформациям
Балка без трещин
Балка с трещинами

## Slide 14
Результаты расчета напряжений в сечении
Балка без трещин
Балка с трещинами

## Slide 15
Деформации в стержневой системе с учетом коэффициента k
Балка с трещинами
Стержневая система

## Slide 16
Серия | Теоретические значения |  |  | Физический эксперимент |  | Численный эксперимент |  |  | 
 | Максимальное напряжение в бетоне сжатой зоны σbv, МПа | Несущая способность Mbv, МПа | Расхождение с физическим экспериментом % | Mult / Mtest | Средние по серии значения Mexpm,ult , МПа | σtest /σult | Максимальное напряжение в бетоне сжатой зоны σult, МПа | Несущая способность MbSСAD, МПа | Расхождение с физическим экспериментом %
1 | 18,70 | 28,30 | 5,8 | 0,885 | 30,04 | 0,900 | 17,50 | 27,00 | 10
2 | 18,57 | 28,10 | 5,9 | 0,880 | 29,88 | 0,900 | 18,03 | 27,73 | 7,2
9 | 16,02 | 26,03 | 2,1 | 0,820 | 26,60 | 0,860 | 15,96 | 25,93 | 2,5
3 | 27,18 | 47,02 | 2,0 | 0,984 | 48,00 | 0,920 | 26,10 | 45,20 | 5,8
4 | 18,15 | 27,46 | 5,7 | 0,860 | 29,12 | 0,890 | 17,82 | 27,00 | 7,3
5 | 26,90 | 46,48 | 2,1 | 0,973 | 47,50 | 0,997 | 26,59 | 46,00 | 3,1
6 | 26.23 | 45,38 | 1,6 | 0,950 | 46,13 | 0,950 | 26,02 | 45,02 | 2,4
10 | 19,10 | 35,10 | 11,6 | 0,92 | 39,70 | 0,980 | 18,99 | 34,94 | 11,9
7 | 21,10 | 32,00 | 5,7 | 1,00 | 33,95 | 1,00 | 18,77 | 28,41 | 8,9
8 | 27,61 | 47,80 | 2,0 | 1,00 | 48,80 | 1,00 | 27,33 | 47,30 | 3
11 | 19,54 | 31,75 | 1,7 | 1,00 | 32,29 | 1,00 | 18,204 | 29,60 | 8,3
12 | 20,76 | 38,20 | 11,5 | 1,00 | 43,20 | 1,00 | 23,40 | 43,00 | 0,5
Результаты расчета

## Slide 17
;-)

## Slide 18: Результаты практического применения связки «TEKLA Structures - SCAD Office» для подготовки и обоснования качественных решений при проектировании несущих строительных конструкций САПР
КМД
КМ
КЖ
КЖИ
АР
г. Иваново
ул. Наговицыной-Икрянистовой д.6 оф. 11
тел.: +7(962)166-66-50
+7(962)166-66-49

## Slide 19
BIM
Building Information Modeling
Информационное Моделирование Зданий
Процесс создания и оперирования данными в ходе жизненного цикла здания
Рабочая документация
Производство
Возведение
Оценка
Утверждение
Концепция
Использование САПР на всех стадиях проектирования

## Slide 20: BIM инструменты
CAD-system
CAE-system
BIM-system

## Slide 21: О чем пойдет речь?

## Slide 22: ГЛАВНОЕ – СВОЙСТВА!!!
Категория: Стены и перегородки
Наименование: Стена монолитная
Префикс: СМ
Профиль: 180
Материал: B25
Класс: 225
Категория: Колонны
Наименование: Колонна
Префикс: КМ
Профиль: 400x400
Материал: B25
Класс: 201
Категория: Арматура
Наименование: Группа арматурных стержней
Префикс: ГС
Класс: А500
Категория: Фундамент опоры
Наименование: Фундамент монолитный
Префикс: ФМ
Профиль: 1500x1500
Материал: B25
Класс: 214

## Slide 23
*IFC/*R2S
Генерация
сетки КЭ
Данные по армированию
Этапы работы

## Slide 24
IFC
R2S
Первый этап

## Slide 25
Генерация
сетки КЭ
Второй этап

## Slide 26
Третий этап

## Slide 27
*R2S
*SDNF
Моделирование промышленных зданий

## Slide 28
Проработка узлов

## Slide 29
CIS/2
Детализация объектов до уровня сварки
Notes: Пример реализации ОАО “Зарубежэнергопроект” ЯМАЛ СПГ (детализация).

## Slide 30
Объединение всех разделов в одной модели

## Slide 31
IFC
SDNF
STP
IFC
DXF
DXF
И на последок…

## Slide 32
;-)